HELIODUR лак V

403691, 403692, 403693, 403694, 403695, 403696, 403697, 403698, 403699, 403790

# Двухкомпонентное покрытие на полиуретановой основе

ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентное покрытие на основе:

- - алкидного связующего

- - органических растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве отделочного покрытия в защитной системе ЛКП для:

- - плоских деталей, обработанных шпоном

- - плоскостной массивной мебели

- - стульев и предметов галантерии

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Разбавитель:

| Helios разбавители | Примечания |
| --- | --- |
| 403851 HELIODUR разбавитель |  |
| 407648 HELIODUR разбавитель | разбавитель для замедленной сушки |
| 407650 HELIODUR разбавитель E | разбавитель для распыления электростатическим методом |

Отвердитель (комп. Б):

| Helios отвердители | Примечания |
| --- | --- |
| 403375 HELIODUR отвердитель 75 |  |
| 403733 HELIODUR отвердитель 33 |  |
| ВНИМАНИЕ! Отвердители вступают в реакцию с воздушной влагой, поэтому тара должна быть плотно закрытой. |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Тип | 2K-алкид-изоцианат |
| --- | --- |
| Плотность | 0,92 - 1,01 кг/л |
| Вязкость при поставке | DIN4 20°C 30 - 55 сек. |
| Концентрация сухого вещества (%) | 42 - 47 % |
| Внешний вид | Жидкость |

| Соотношение смешивания A:Б |
| --- |
| По весу | 2 : 1 |
| Жизнеспособность (Pot life) смеси A+Б при 20°C | 2 - 4 час |

Толщина каждого слоя

| Рекомендуемое нанесение | 100 - 130 г/м2 |
| --- | --- |

Высыхание

| Комнатная температура |  |
| --- | --- |
| Покрытие сухое на ощупь | 10 - 15 минут |
| Покрытие сухое для дальнейшей манипуляции | мин. 4 Часы |
| Возможна сушка в туннеле при температуре до максимум +50°C. |

Лаковое покрытие приобретает окончательную механическую и химическую стойкость по истечении нескольких дней.

Таблица №1. Индивидуальные свойства материалов:

| Индекс | Вязкость при поставке | Блеск (%) | Концентрация сухого вещества (%) | Свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 403691 HELIODUR лак матовый V 10 | DIN4 20°C 30 - 35 сек. | 3 - 5 | 42 - 46 |  |
| 403692 HELIODUR лак полуматовый V 20 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 18 - 22 | 43 - 47 |  |
| 403693 HELIODUR лак полуматовый V 30 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 28 - 32 | 43 - 47 |  |
| 403694 HELIODUR лак полуматовый V 40 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 38 - 42 | 43 - 47 |  |
| 403695 HELIODUR лак полуглянцевый V 50 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 48 - 52 | 43 - 47 |  |
| 403696 HELIODUR лак полуглянцевый V 60 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 58 - 62 | 43 - 47 |  |
| 403697 HELIODUR лак глянцевый V 70 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 68 - 72 | 43 - 47 |  |
| 403698 HELIODUR лак глянцевый V 80 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 78 - 82 | 43 - 47 |  |
| 403699 HELIODUR лак глянцевый V 90 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 88 - 92 | 43 - 47 |  |
| 403790 HELIODUR лак матовый V 5 | DIN4 20°C 45 - 55 сек. | 5 - 8 | 43 - 47 |  |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов клея, пыли и прочих загрязнений.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом окрасочных работ поверхность и лакокрасочный материал должны иметь комнатную температуру (минимум 15°C).

- Оптимальная температура помещения = 18 - 23°C.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.

- Вид и объем отвердителя и разбавителя определены в технологическом процессе.

- Нанесение техникой:

- - воздушным распылением

- - распылением airmix

- - распылением airless

- - электростатическим распылением

|  | РАСПЫЛЕНИЕ |
| --- | --- |

РАСПЫЛЕНИЕ

| Разбавление: | 10 - 30 % |
| --- | --- |
| Разбавитель: | 403851 HELIODUR разбавитель 407648 HELIODUR разбавитель |

РАСПЫЛЕНИЕ

|  | РАСПЫЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ |
| --- | --- |

РАСПЫЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ

| Разбавление: | 30 - 50 % |
| --- | --- |
| Разбавитель: | 407650 HELIODUR разбавитель E |

РАСПЫЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ

- Нанесение на тщательно отшлифованный слой грунтовки.

- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 280-320.

СИСТЕМЫ ЛКП

СИСТЕМЫ ЛКП

- Рекомендуемая предварительная обработка материалами:

- HELIODUR покрытия

- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

СИСТЕМЫ ЛКП

ХРАНЕНИЕ

- Компонент A:

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.

- Компонент Б:

- 6 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.

- Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легковоспламеняющихся веществ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Смотри Свидетельство безопасности материала и этикетку.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.

- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.

- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.

- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.